TENTAMEN MATERIAALKUNDE VOOR BMT (8S020)

Dinsdag 23-1-2007, 9.00–12.00

Bij dit tentamen mogen het boek/dictaat en een rekenmachine gebruikt worden.

Het tentamen bestaat uit 6 opgaven.

1.

Aluminium 2024 (hardened) wordt onderzocht op breuk. Allereerst wordt bekeken of taaie breuk kan optreden.

a.	Bij welke engineering spanning zal dit gebeuren? Leg duidelijk uit hoe uw aan uw antwoord komt.

b. 	Ook brosse breuk is mogelijk. Welke work of fracture hoort hierbij? Is deze waarde realistisch?

c.	Leg in detail uit waarom metalen zo’n hoge ductility hebben.

2.

We bekijken een éénkristal van iridium (Ir).

a.	Bereken het aantal atomen per punt in dit kristal uitgaande van de dichtheid. Leg uit welke stappen u volgt.

b.	Hoeveel procent van een trekspanning langs [213] wordt afschuifspanning in het kristal?

c.	Klopt de afmeting van de eenheidscel met de afmetingen van de atomen?

3.

Wolfraamcarbide (WC) is een zeer hard keramiek.

a.	Welke verandering van de oppervlakte van de dwarsdoorsnede heeft een rechthoekige staaf WC van 2x2x10 cm bij een kracht van 900 N? Leg alle aannnames uit.

b. 	Welke breuklengte heeft dit materiaal als het breekt bij 300 MPa? Is dit realistisch?

c.	Leg uit waarom dit materiaal geen vloei vertoont.

## 4.

Hieronder staat het fasendigram van aluminium en nikkel bij 1 bar.

We gaan een smelt van 30 at% nikkel afkoelen van 1500 (C naar 800 (C. Beschrijf dit proces, waarbij de volgende zaken aan bod moeten komen bij alle relevante veranderingen:

- De chemische en fysische samenstelling van de fasen

- Het aantal vrijheidsgraden

- De microstructuur

5.

Een bepaald visco-elastisch polymeer is goed te beschrijven met het linear elastic solid model. Bij een kruip-test wordt op t = 0 gevonden:  = 0,1, en na zeer lange tijd:  = 0,3. Verder is bekend dat  = 0,1 s.

a. 	Bereken de maximale tan() voor dit polymeer in een dynamische test.

b. 	Bij welke frequentie treedt dit maximum op? Is dit relevant voor biomdische toepassingen?

Een ander polymeer blijkt na analyse te bestaan uit 4 fracties met molmassa's 50, 100, 120 en 130 kg/mol, die voorkomen in een molverhouding 1:2:2:1.

c. 	Bereken Mn en Mw voor dit polymeer.

6.

Men wil een poly(propeen) matrix verbeteren door er Si3N4 vezels in aan te brengen in de trekrichting.

a.	Welke Young's modulus krijgt het composiet bij 10 vol% vezels? Leg uit hoe u dit berekent.

b.	Hoe lang moeten de vezels zijn om bij 10 vol% een treksterkte van 56,5 MPa te krijgen voor het composiet? De optimale vezellengte is bepaald als 2 mm.

c.	Leg uit waarom de vezelversterkte composiet van PP beter is dan het polymeer alleen.

# SUCCES